## Slide 1
polymery a radionuklidy – co tato kombinace může přinÉst pro radiofarmaceutické aplikace?
Martin Hrubý
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

## Slide 2
Ionizující záření
Záření, které má natolik vysokou energii, že je schopno ionizovat a excitovat absorbující hmotu - původně neutrální atomy a molekuly
Ionizující záření
Alfa jádra helia, krátký dolet, radioterapie
Beta mínus elektrony, dolet mm, radioterapie
Beta plus pozitrony, dolet mm, PET zobrazování
Gama fotony vzniklé při jaderných přeměnách,
dolet cm, scintigrafie, radioterapie, SPECT zobrazování
RTG záření zobrazování, CT

## Slide 3
Zobrazovací metody – PET, SPECT
SPECT
„Single Photon Emission Computerized Tomography“
g Zářiče – 99mTc, 111In, 123I,
Detekce primárního γ záření
Výhody:
Nižší cena
Možnost použití izotopů s delším poločasem
PET
Positron emission tomography
β+ Zářiče – 18F, 11C, 64Cu
Detekce anihilačního γ záření
Výhody:
Vyšší rozlišení

## Slide 4
Radioterapie
Externí radioterapie
Nejčastější forma radioterapie
Ozařování vysokoenergetickým γ-zářením, např. 60Co
Nutnost předchozí lokalizace nádoru
Interní radioterapie
Radiofarmaka – léčiva s navázaným radionuklidem
Zářiče s krátkým dosahem (α, β-)
Analogie s chemoterapií cytostatiky –
účinek záleží na chemické struktuře, ale i na radionuklidu
Možnost léčby nelokalizovaných metastází
Nutnost sledovat osud radiofarmaka v organismu
Možnost simultáního zobrazování (theranostika)

## Slide 5
Polymery a nukleární medicína
Co můžou radioizotopy přinést polymerní vědě?
Označení polymeru diagnostickým radionuklidem
sledování biodistribuce polymerů v organismu
A) Zobrazovací metody (PET, SPECT)
B) Scintilační stanovení biodistribuce
Měření radioaktivity v orgánech
Wiper™ Gama Counter
Empos BqMetr
Typhoon 7000

## Slide 6
Wilsonova choroba
Genetická recesivní porucha metabolismu mědi
Mutace genu ATPázy přenášející Cu2+
V důsledku mutace dochází ke kumulaci mědi v organismu, hlavně v játrech a mozku
Výsledkem je oxidativní poškození buněk
Celosvětová prevalence v populaci 1:30 000
Pokud se neléčí, nemoc je letální

## Slide 7
Řešení - makroporézní částice na bázi GMA-EDMA

## Slide 8
Aplikace suspenze polymeru značeného pomocí 64CuCl2 do myši
Následné vyšetřování prostřednictvím PET/CT kamery v časových intervalech 15 min, 2,5 hod, 5 hod, 8 hod a 24 hod
Průkaz nevstřebatelnosti systému pomocí zobrazení PET/CT

## Slide 9: Experiment se 64Cu – 64CuCl2

## Slide 10
Experiment se 64Cu – 64CuCl2 + sorbent

## Slide 11
Závěry I
Byl připraven polymerní částicový systém, který po perorálním podání účinně snižuje biologickou dostupnost mědi – ověřeno pomocí 64Cu
Chart: Játra (kBq/g)
| kontrola | dipikolylamin | 8-hydroxychinolin
 | 7.5109 | 6.445 | 1.9103

## Slide 12
Čím můžou polymerní systémy přispět nukleární medicíně?
Označení polymeru diagnostickým nebo terapeutickým radionuklidem
- vylepšení farmakokinetických vlastností radiofarmak
Polymery a nukleární medicína

## Slide 13: Radionuklidy jako účinné složky “drug delivery” systémů – srovnání s chemickými léčivy
+ Není nutná internalizace do buněk cílové tkáně a řízené uvolnění účinné komponenty z nosiče
+ Hmotnost účinné dávky radionuklidu je mnohem nižší ve srovnání s chemickými léčivy
- Radiační zátěž zdravých tkání

## Slide 14: Brachyterapie
Přechod mezi externí a interní radioterapií
Uzavřený zářič umístěn do místa nádoru
Využití zejména β- zářičů– 131I, 90Y
Nevýhoda: Nutnost chirurgické intervence

## Slide 15
Řešení: Brachyterapie termoresponzivními polymery
Termoresponzivní systémy jsou rozpustné při nižších teplotách, po zahřátí dojde k fázové separaci
Laboratorní teplota < teplota fázové separace < 37 °C => značení a injekce v roztoku + in situ fázová separace

## Slide 16
Retence radioaktivity na místě aplikace

## Slide 17
Chart: Time [days]
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46
25 MBq/mouse | 0.189 | 0.217 | 0.235 | 0.224 | 0.19 | 0.162 | 0.123 | 0.1 | 0.099 | 0.0888 | 0.099 | 0.094 | 0.097 | 0.11175 | 0.14067 | 0.13467
2 MBq/mouse | 0.191 | 0.22 | 0.226 | 0.243 | 0.246 | 0.265 | 0.291 | 0.32 | 0.364 | 0.478 | 0.523 | 0.561 | 0.646 | 0.775 | 0.888 | 0.665
Control | 0.189 | 0.239 | 0.296 | 0.369 | 0.442 | 0.483 | 0.547 | 0.641 | 0.733 | 0.864 | 0.996 | 1.083 | 1.248 | 1.381 | 1.659 | 1.975
Potlačení růstu nádoru

## Slide 18: Závěry II
Retence radioaktivity na místě aplikace je plně dostatečná pro běžně užívané radionuklidy
Nebyla pozorována orgánová redistribuce ani lokální vedlejší efekty
Rozpuštěný polymer je kompletně vyloučen
Byl pozorován významný terapeutický efekt na myších s nádorem prostaty PC3

## Slide 19: Augerovy zářiče pro radioterapii pevných nádorů
Augerovy elektrony:
Velmi krátký dosah => enormní destruktivita na velmi krátký dosah (nanometry – řádově desítky chemických vazeb)
Reorganizace elektronů po
záchytu elektronu jádrem:

## Slide 20
Koncept systému – schéma účinku

## Slide 21
Syntéza konjugátu

## Slide 22
Optimalizovaný derivát 9-jodoellipticinia
Po 2.5 h
Po 24 h
Intracelulární lokalizace, spojeno s barvením Hoechst (kolokalizace v jádře)

## Slide 23
Polymerní konjugát
Po 2.5 h
Po 5 h
Po 24 h
Intracelulární lokalizace, spojeno s barvením Hoechst (kolokalizace v jádře)

## Slide 24
Syntéza radiokonjugátu
Použit beznosičový radiojód
Oxidace H2O2 – Tosylát místo bromidu
Vysoká specifická aktivita 68 TBq/mmol
C18 RP HPLC
Berthold Flowstar LB 513

## Slide 25
Polymerní konjugát
SEC chromatogram:
Žádné síťování
Uvolňování z konjugátu:

## Slide 26
In vivo terapeutický efekt
Prodloužení přežití myší s nádorem 4T1 (mamární karcinom).

## Slide 27
In vivo biodistribuce systému

## Slide 28
Závěry III
Byl připraven optimalizovaný systém pro cílenou dopravu Augerova zářiče 125I do tkáně pevných nádorů
Po podání radiokonjugátu bylo pozorováno prodloužené přežívání myší

## Slide 29: Děkuji Vám za pozornost!
Anna Yu. Bogomolova
Ingrid Brezaniová
Peter Černoch
Veronika Felklová
Sergey K. Filippov
Jan Kučka
Hana Macková
Jana Mattová
Jiří Pánek
Aneta Pospíšilová
Pavla Poučková
Mariia Rabyk
Ondřej Sedláček
Jiří Trousil
Michaela Škodová
Petr Štěpánek
Pavel Švec
Miroslav Vetrík
V abecedním pořadí